Dosificación teórica del hormigón H20:

|  | Dosificación (kg/m3) | Ht% | Abs % | Dosif. Corregida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemento | 351 |  |  |  |
| Agua | 200 |  |  | 185 |
| Agr. Fino | 903 | 2,6 | 0,4 | 923 |
| Agr. Grueso | 908 | 0,0 | 0,6 | 903 |
|  | 2362 |  |  | 2362 |