## Slide 1
MECANICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS
Laboratorios
Colaborador: Ing. Agustin Adami
Año 2020

## Slide 2
Programa Sintético
TP Nº1: Determinación Contenido de Humedad
TP Nº2: Determinación de Peso Unitario
TP Nº3: Determinación Gravedad Específica
TP Nº4: Determinación Límite Líquido
TP Nº5: Determinación Límite Plástico
TP Nº6: Determinación Límite de Contracción
TP Nº7: Análisis Granulométrico
TP Nº8: Consolidación
TP Nº9: Corte Directo
TP Nº10: Compresión Simple
TP Nº11: Compresión Triaxial
TP Nº12: Ensayo de Compactación
TP Nº13: Determinación de Densidad in Situ
TP Nº14:Determinación de Sales Solubles
TP Nº15: Permeabilidad
Ensayos de Clasificación
Parámetros Resistentes
Ensayos Complementarios

## Slide 3
TP Nº 1: Determinación de Humedad
Humedad: Relación entre el peso de agua presente en una muestra y el peso del suelo seco de la muestra
WT
Wd
Ww

## Slide 4
Procedimiento:
1. Se pesa un pesafiltro: Wpf
2. Se coloca suelo húmedo en el pesafiltro y se lo pesa: WT
3. Se coloca el pesafiltro con el suelo en una estufa a 110 ± 5º C hasta peso constante, aproximadamente 12 a 18 hs.
4. Se saca el pesafiltro con el suelo seco de la estufa y se lo pesa: Wpf+d
Pesos de Muestra Recomendados
Tamaño máx de Partículas | Peso mínimo de la muestra
420 μm | 10 gr
4,76 mm | 100 gr
12 mm | 300 gr
25 mm | 500 gr
50 mm | 1000 gr

## Slide 5
TP Nº 2: Determinación de Peso Unitario
Peso Unitario Total
Peso Unitario Seco
WT
Wd
Ww
VT
Vs
Vw
Va
VV

## Slide 6
Procedimiento:
1. Muestra Inalterada
2. Tallar la muestra con la espátula para obtener un cubo de 8 a 10 cm de lado.
3. Pesar la probeta con humedad natural: WT
4. Cubrir la probeta con una capa de parafina líquida
5. Dejar enfriar y secar la parafina
6. Pesar la probeta cubierta de parafina: WT+P

## Slide 7
6. Colocar recipiente con agua en la balanza Roberball.
7. Equilibrar la Balanza y Registrar el peso del recipiente con agua: W1
8. Atar la probeta con un hilo al soporte y sumergirla en el recipiente con agua.
9. Equilibrar nuevamente la balanza y registrar el peso: W2
10. Retirar la parafina de la muestra
11. Romper la probeta y recuperar 20 gr de la zona central y hacer el ensayo de humedad.
ΔV

## Slide 8
TP Nº 3: Determinación de la Gravedad Específica
GS =
Peso del volumen unitario de cualquier material
Peso del volumen unitario de agua a 4º C
Determinar el volumen de un peso conocido de granos
Gs es una propiedad de las partículas, depende de la mineralogía
Uso del principio de Arquímides

## Slide 9
Procedimiento:
1. Muestra Alterada
2. Pesar un matraz: Wm
3. Se utiliza suelo secadado en estufa y pasante por tamiz Nº 10
4. Se introducen aproximadamente 30 gr de suelo en el matraz.
5. Se pesa el matraz con el suelo: Wmd
6. Se agrega agua destilada hasta cubrir el suelo.
7. Deairear el suelo con una bomba de vacío durante 10 minutos.
V

## Slide 10
8. Se completa el matraz con agua destilada hasta el aforo.
9. Se pesa el matraz con el suelo y el agua destilada deaireada: Wmdw
10. Limpiar el matraz y enrasar con agua destilada
11. Pesar el matraz con agua destilada: Wmw
12. Medir la temperatura del agua