## Slide 1
1º Clase de Laboratorio
Análisis Granulométrico
Trabajo Práctico Nº 7

## Slide 2
Es un procedimiento para determinar las proporciones de los diferentes tamaños de grano presentes en una muestra de suelo.
Análisis Granulométrico
Por Tamizado
Por Sedimentación
Partículas
Retenidas en el Tamiz Nº10
Pasantes Tamiz Nº10
Pasantes Tamiz Nº200
Serie de Tamices
Sedimentación y Tamizado
Sedimentación
Análisis Granulométrico
Método del Hidrómetro
Tamizado

## Slide 3
Método de Tamizado
Se aplica a suelos gruesos (grava y arena).
Se usan tamices normalizados con mallas cuadradas.
El número del tamiz es la cantidad de hilos por pulgada lineal.
Tamiz Nº | Apertura [mm]
½” | 12,5
3/8” | 9,5
4 | 4,75
8 | 2,36
16 | 1,18
30 | 0,6
50 | 0,3
100 | 0,150
200 | 0,075

## Slide 4
% Pasante
Tamaño de grano
% Pasante
Log(Tamaño de grano)
Curva Granulométrica
Tamizado por Tamiz Nº200
Vía Húmeda

## Slide 5
Curva Granulométrica

## Slide 6
Curva Granulométrica

## Slide 7
Método de Sedimentación
Se aplica a suelos finos (limo y arcillas), partículas entre 0,074 mm y 1 μm.
V
Ws
E
Fa
Cálculo del Diámetro de Partículas
Ley de Stokes: la velocidad de caída de una partícula dependerá del peso unitario de la misma, la viscosidad del fluido y el diámetro de la misma.
Válido para flujo laminar (0,002 < D < 0,2 mm).

## Slide 8
Insertar Figura 7.3
Pág 24 apunte
Lab Geo II
Corregir por error de menisco
L en cm, t en min y D en mm
K = f(T, Gs)

## Slide 9
Agentes dispersantes
Metafosfato de Sodio (NaPO3)
Silicato de Sodio (Na3SiO3)
Solución Ácida
Suelos Alcalinos
Solución Básica
Suelos Ácidos
125 ml de solución al 4% en 1000 ml de suspensión de suelo
Hidrómetro 152 H (ASTM)
Calibrado para leer gramos de suelo con partículas de Gs = 2,65 en 1000 cm³ de solución
Determina la Gravedad Específica de la suspensión suelo – agua en el centro del bulbo

## Slide 10
Cálculo del Porcentaje de Partículas más Finas
Corrección a cero (C0)
Tiene en cuenta las impurezas del agua y del agente dispersante
Se realiza tomando lectura con el hidrómetro en una solución patrón de 1000 ml de agua con el mismo contenido de agente dispersante.
Signo de la lectura.
Lectura parte superior del menisco.
Corrección por temperatura (CT):
Si la temperatura es la misma en la suspensión y en la solución patrón el efecto es el mismo.
Ver Tabla 7-2.
Lectura Corregida

## Slide 11
Corrección por Gravedad Específica (a):
Si la Gs de las partículas no es 2,65 hay que corregir la lectura del hidrómetro en forma constante para todas las mediciones
(Wd en gramos)
Factor “a” de Tabla 7-3.

## Slide 12
Cálculo del Diámetro de Partícula
Corrección por Menisco (CM)
Como la solución es marrón turbia, se puede observar la parte superior del menisco.
Se debe corregir esta diferencia, registrando la altura de menisco (CM) con el
Hidrómetro dentro de la solución patrón (cristalina).
Con el valor de RM se obtiene “L” (Tabla 7-5)
“K” se extrae de la Tabla 7-4.
Luego:
Y finalmente:
Para cada tiempo de lectura “t” se puede calcular %Pasante y Diámetro y obtener un punto de la curva Granulométrica.
[mm]
Tomando varias lecturas a diferentes tiempos, las partículas de suelo irán decantando y las lectura del hidrómetro irá disminuyendo. Esto indica menor %Pasante y menor Diámetro.

## Slide 13
Procedimiento:
1. Mezclar 40 gr de metafosfato de sodio con 1000 ml de agua.
2. Tomar 50 gr de suelo pasante tamiz 10
3. Poner en contacto 125 ml de la solución dispersante con los 50 gr de suelo durante 1 hora.
4. Transferir la mezcla a un vaso de 1000 ml y agregar agua hasta completar 2/3 del vaso.
5. Mezclar durante 1 minuto.
6. Transferir la mezcla al cilindro de sedimentación y agregar agua hasta completar los 1000 ml.
7. Preparar una solución patrón con 125 ml de solución de agente dispersante y 875 ml de agua.
8. Tapar la boca del cilindro y agitar la suspensión durante 1 minuto.
9. Colocar el cilindro sobre la mesa e insertar el hidrómetro y tomar lecturas a 1, 2, 3 y 4 minutos luego de haber cesado la agitación.
10. Para cada intervalo tomar lectura del termómetro.
11. Tapar el cilindro y volver a agitar.
12. Colocar el hidrómetro y volver a tomar lecturas a 1, 2, 3 y 4 minutos luego del cese de la agitación.

## Slide 14
13. Repetir este procedimiento hasta que dos series consecutivas de lectura no difieran en más de una unidad.
14. Tomar lecturas a 8, 15, 30 y 60 minutos, 2, 5, 8, 16, 32 horas y así sucesivamente hasta que los cálculos indiquen partículas de tamaño inferior a 0,002mm.
15. Para cada lectura del hidrómetro medir la temperatura.
16. Introducir el hidrómetro en la solución patrón y determinar la corrección a cero.
17. Finalizado el ensayo del hidrómetro, lavar el contenido del cilindro de sedimentación sobre el tamiz 200.
18. Pesar una cápsula de porcelana y registrar su peso.
19. Colocar con ayuda de agua el retenido en el tamiz 200 en la cápsula de porcelana y llevarlo a secar a una estufa.
20. Retirar la cápsula con el suelo seco de la estufa y pesarla.
21. Pasar el retenido en el tamiz 200 por una serie de tamices registrando el peso retenido en cada tamiz.

## Slide 15
Informe de Laboratorio