Práctico sobre cementos

- ¿para qué sirve determinar la densidad del cemento?

  - Para determinar la superficie específica por el método Blaine

  - Para conocer qué cantidad de cemento utilizar en el ensayo de resistencia

  - Para conocer qué cantidad de cemento utilizar en la determinación del agua pasta normal

  - Para conocer el volumen que ocupará determinado peso de cemento en el hormigón

  - Todas las anteriores son correctas

  - A y d son correctas

  - A, c y d son correctas

- Calcule la densidad de un cemento con los siguientes datos: Lectura inicial en el frasco de Le Chatelier 1 cm3, lectura final: 28 cm3, peso del cemento 78,3 g

- ¿Cuál es el coeficiente de aporte de un cemento con densidad 3,15 g/cm3 y peso unitario suelto 1,35 kg/dm3?

- En laboratorio se realiza la determinación del contenido de agua para lograr una pasta de consistencia normal. Para esto se hacen 3 determinaciones de la penetración de la sonda con 3 porcentajes de agua los que se indican en la tabla siguiente. A partir de estos datos calcule el contenido de agua necesaria para lograr una pasta de consistencia normal.

| Peso de agua [g] | Contenido de agua [%] | Penetración de la sonda [mm] |
| --- | --- | --- |
| 145,0 |  | 40 |
| 130,0 |  | 28 |
| 135,0 |  | 31 |

- ¿Para qué se determina el tiempo de fraguado del cemento?

  - Para conocer cuál será el tiempo de fraguado en el hormigón

  - Como control de la uniformidad del producto

  - Porque es un requerimiento de la norma IRAM 50000

  - No es necesario determinarlo

  - A, b y c son correctas

  - B y c son correctas

  - Ninguna de las anteriores es correcta

- En relación a la superficie específica Blaine, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas

  - EL resultado de ensayo nos indica de manera absoluta la superficie específica promedio de las partículas del cemento

  - Se utiliza para control de la uniformidad de la producción

  - Un aumento de la superficie específica implica un cemento más grueso y de menor resistencia

  - La resistencia del cemento no depende de la superficie específica

  - La superficie específica influye en la contracción de la pasta endurecida

  - La superficie específica midiendo el tiempo de flujo de un volumen conocido de aire a través de una muestra de cemento.

- En relación a la resistencia mecánica del cemento, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas

  - La resistencia se determina utilizando la arena de obra

  - La resistencia se determina haciendo un mortero de relación agua / cemento constante.

  - Un cemento CP40 deber tener una resistencia media medida según IRAM 1622 de 40 MPa

  - El contenido de agua a utilizar en la elaboración del mortero es el correspondiente al de la pasta de consistencia normal.

  - Los requisitos mecánicos de la norma IRAM 50000 están expresados como resistencias mínimas a diferentes edades según la categoría resistente del cemento.

- A partir de los siguientes datos de carga de rotura de 6 semiprismas de un ensayo según IRAM 1622, calculen la resistencia de esa muestra de cemento y a qué categoría resistente pertenece.

| Carga de rotura [kN] | 6,52 | 6,43 | 7,45 | 6,37 | 6,58 | 6,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Indiquen cuáles son las condiciones ambientales que debe tener un laboratorio de ensayos de cemento