## Slide 1: PROCESOS DE SOLDADURA

## Slide 6: Desgarre Laminar

## Slide 9: Metalurgia de la Soldadura

## Slide 12: Distintas regiones que se generan luego de realizada una soldadura, en la macrografia (pulido fino de un corte transversal de una unión soldada). Región Fundida: donde se produce la fusión y posterior solidificación del metal de aporte Línea de Fusión : es la interfaz entre la región fundida y la región en estado sólido. La ZAC : es la región del metal base que sufre ciclos de calentamiento y enfriamiento debido al aporte térmico de la soldadura.

## Slide 13: Soldadura Multipasadas

## Slide 16: Preparación de Juntas

## Slide 17: Enmantecado de los bordes biselados y de la chapa de respaldo para evitar dilución

## Slide 26: Transformaciones en la ZAC

## Slide 28: Solidificación en la pileta líquida

## Slide 30
Martensita

## Slide 51: Discontinuidades en Soldadura Guia para la inspección Visual

## Slide 62: FALTA DE FUSIÓN

## Slide 69: Poro en cráter final

## Slide 70: Sobremonta excesiva

## Slide 71: Exceso de penetración en la raiz

## Slide 72: Discontinuidad de forma

## Slide 73: Falta de alineación de las chapas (hi-low)

## Slide 74: Concavidad de raiz (falta de penetración)

## Slide 75: Salto de arco fuera de la junta

## Slide 76: Salpicaduras

## Slide 89: Control de la distorsión

## Slide 90: Control de la distorsión
Reducir la sobremonta

## Slide 91: Control de la distorsión
Usar soldadura intermitente

## Slide 92: Control de la distorsión
Usar el menor número de pasadas

## Slide 93: Control de la distorsión
Soldar cerca del eje neutro

## Slide 94: Control de la distorsión
Usar técnica de retroceso

## Slide 95: Control de la distorsión
Anticiparse a las tensiones de contracción

## Slide 96: Control de la distorsión
Planificar la secuencia de soldadura

## Slide 97: Control de la distorsión
Planificar la secuencia de soldadura

## Slide 98: Control de la distorsión
Planificar la secuencia de soldadura

## Slide 100: Nido de Poros

## Slide 101: Socavado de Raiz

## Slide 102: Socavado Exterior

## Slide 109: FATIGA La falta de penetración y falta de fusión , son más difíciles de detectar por END que otros defectos tales como porosidad e inclusiones de escoria.Lamentablemente tiene mayor influencia en especial cuando el componente está sometido a fatiga. La rotura por fatiga, es un tipo de rotura bajo la acción de cargas repetitivas cíclicamente cuyas magnitudes son inferiores a la carga requerida para producir fractura estática (R tracción). La soldadura constituye una entalla y la severidad de esta depende del tipo de soldadura y si la soldadura está libre de defectos. La junta en T soldada a filete tiene resistencia menor a la fatiga que la misma junta soldada a tope. Sin embargo si la junta a tope no está bien realizada y existe ff en la raíz se pierde la resistencia a la fatiga. Enfatizando el hecho de limpieza de óxidos, pinturas, grasas, humedad,etc

## Slide 111: Mecánicos

## Slide 112: SOLDADURA DE FILETE